| Product-/ Process-Description: |  | Customer: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Process-No.: |  | Supplier: |  |

Reason for Check up:		process interruption			Reparation							Shift:			Early

Retrofitting				Tool change										Late

Night

| Parameter | Unit | Target value | Tolerance | Actual Value | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Machine |
| Dispense pressure A/B | bar | 170/170 | +/- 40 |  |  |
| Circuit quantity A/B | g/sec | 12/24 | +/- 1 |  |  |
| Mix ratio | - | 100:180 | - |  |  |
| Shot time | sec | 3,3 | +/- 0,3 |  |  |
| Machine ok? |  | YES |  | NO |  |
| Tool |
| Standing time | sec | 190 | - |  |  |
| Tool temperature UT | °C | 78 | +/- 3 |  |  |
| Tool temperature LT | °C | 78 | +/- 3 |  |  |
| Tool ok? |  | YES |  | NO |  |
| Product/ Part |
| Product/ Part ok? |  | YES |  | NO |  |
| Date / Signature Production / Manufacturing | Date / Signature Quality assurance |